承 認 書

產品型號.：    SMD1206 系列

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| 型號 | 印碼 | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 | 電阻範圍 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V max | Imax | I hold | I trip | Pd | 電流 | 時間 | R i min | R1max | UL |
|  |  | (V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | () | () |  |
| SMD1206R005SF60V | RA | 60.0 | 10 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |  |
| SMD1206R005SF | RA | 24.0 | 10 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 | √ |
| SMD1206R010SF60V | R1 | 60.0 | 10 | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |  |
| SMD1206R010SF | R1 | 24.0 | 10 | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 | √ |
| SMD1206R012SF60V | R1 | 60.0 | 10 | 0.12 | 0.29 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |  |
| SMD1206R012SF | R1 | 24.0 | 10 | 0.12 | 0.29 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 13.000 | √ |
| SMD1206R016SF33V | R2 | 33.0 | 10 | 0.16 | 0.37 | 0.4 | 1.00 | 0.30 | 1.000 | 6.000 |  |
| SMD1206R016SF | R2 | 24.0 | 10 | 0.16 | 0.37 | 0.4 | 1.00 | 0.30 | 1.000 | 6.000 | √ |
| SMD1206R016SF16V | R2 | 16.0 | 10 | 0.16 | 0.37 | 0.4 | 1.00 | 0.30 | 1.000 | 6.000 |  |
| SMD1206R020SF | R2 | 24.0 | 10 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 | √ |
| SMD1206R020SF30V | R2 | 30.0 | 10 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 |  |
| SMD1206R020SF48V | R2 | 48.0 | 10 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 |  |
| SMD1206R025SF16V | R2 | 16.0 | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |  |
| SMD1206R025SF | R2 | 24.0 | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 | √ |
| SMD1206R025SF30V | R2 | 30.0 | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |  |
| SMD1206R025SF48V | R2 | 48.0 | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |  |
| SMD1206R035SF | R3 | 6.0 | 35 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 | √ |
| SMD1206R035SF16V | R3 | 16 | 35 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |  |
| SMD1206R035SF30V | R3 | 30.0 | 35 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |  |
| SMD1206R050SF | R5 | 6.0 | 35 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 | √ |
| SMD1206R050SF13.2V | R5 | 13.2 | 35 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |  |
| SMD1206R050SF16V | R5 | 16.0 | 35 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |  |
| SMD1206R050SF30V | R5 | 30.0 | 35 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |  |
| SMD1206R050SF33V | R5 | 33.0 | 35 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |  |
| SMD1206R075SF | R7 | 6.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 | √ |
| SMD1206R075SF16V | R7 | 16.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |  |
| SMD1206R075SF30V | R7 | 30.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |  |
| SMD1206R100SF | R0 | 6.0 | 35 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.270 | √ |
| SMD1206R100SF16V | R0 | 16.0 | 35 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.270 |  |
| SMD1206R100SF24V | R0 | 24.0 | 35 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.270 |  |
| SMD1206R100SF30V | R0 | 30.0 | 35 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.270 |  |
| SMD1206R110SF | R0 | 6.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.250 | √ |
| SMD1206R110SF16V | R0 | 16.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.250 |  |
| SMD1206R110SF24V | R0 | 24.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.250 |  |
| SMD1206R110SF30V | R0 | 30.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.250 |  |
| SMD1206R125SF | RC | 6.0 | 35 | 1.25 | 2.50 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.030 | 0.190 |  |
| SMD1206R125SF12V | RC | 12 | 35 | 1.25 | 2.50 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.030 | 0.190 |  |
| SMD1206R150SF | RX | 6.0 | 35 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.025 | 0.130 | √ |
| SMD1206R150SF13.2V | RX | 13.2 | 35 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.025 | 0.130 |  |
| SMD1206R150SF16V | RX | 16 | 35 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.025 | 0.130 |  |
| SMD1206R200SF | RY | 6.0 | 35 | 2.00 | 3.50 | 0.8 | 8.00 | 1.50 | 0.015 | 0.080 | √ |
| SMD1206R200SF12V | RY | 12.0 | 35 | 2.00 | 3.50 | 0.8 | 8.00 | 1.50 | 0.015 | 0.080 |  |
| SMD1206R250SF | RZ | 6.0 | 35 | 2.50 | 5.00 | 0.8 | 8.00 | 2.00 | 0.010 | 0.060 |  |
| SMD1206R260SF | RZ | 6.0 | 35 | 2.60 | 5.20 | 0.8 | 8.00 | 2.00 | 0.010 | 0.060 |  |
| SMD1206R300SF | RU | 6.0 | 35 | 3.00 | 6.00 | 1.0 | 8.00 | 4.00 | 0.010 | 0.050 |  |
| SMD1206R350SF | R- | 6.0 | 35 | 3.50 | 7.00 | 1.2 | 10.0 | 5.00 | 0.005 | 0.040 |  |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  | I HOLD/I TRIP PASS |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 hours |  | I HOLD/I TRIP PASS |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C, 20 times |  |  | I HOLD/I TRIP PASS |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,Method 215 |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,Method 201 |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | E486890 |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

推薦保持電流（A ）環境溫度（ ℃）

| Model | Ambient Operation Temperature |
| --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| SMD1206R005SF | 0.074 | 0.066 | 0.058 | 0.05 | 0.0425 | 0.0375 | 0.035 | 0.03 | 0.0275 |
| SMD1206R010SF | 0.148 | 0.132 | 0.116 | 0.10 | 0.085 | 0.075 | 0.07 | 0.06 | 0.055 |
| SMD1206R012SF | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| SMD1206R016SF | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| SMD1206R020SF | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| SMD1206R025SF | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| SMD1206R035SF | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| SMD1206R050SF | 0.71 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| SMD1206R075SF | 1.14 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.41 |
| SMD1206R100SF | 1.45 | 1.31 | 1.15 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.48 |
| SMD1206R110SF | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.55 |
| SMD1206R125SF | 2.0 | 1.75 | 1.52 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.75 | 0.53 |
| SMD1206R150SF | 2.18 | 1.94 | 1.72 | 1.50 | 1.28 | 1.17 | 1.06 | 0.96 | 0.77 |
| SMD1206R200SF | 2.88 | 2.63 | 2.34 | 2.00 | 1.74 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 0.93 |
| SMD1206R250SF | 3.30 | 3.10 | 2.82 | 2.50 | 2.16 | 1.98 | 1.83 | 1.54 | 1.33 |
| SMD1206R260SF | 3.43 | 3.22 | 2.93 | 2.60 | 2.23 | 2.03 | 1.87 | 1.57 | 1.35 |
| SMD1206R300SF | 4.05 | 3.66 | 3.36 | 3.00 | 2.50 | 2.28 | 2.00 | 1.62 | 1.35 |
| SMD1206R350SF | 4.65 | 4.23 | 3.92 | 3.50 | 2.92 | 2.68 | 2.35 | 1.91 | 1.42 |

環境溫度與工作電流關係特性圖           在25℃跳閘保護時間曲線表

產品過爐焊接參數

| 功能簡介 | 無鉛焊錫參數要求 |
| --- | --- |
| 平均升溫速度(Ts max to T p) | 最大每秒3℃ |
| 預熱 -最低溫度(Ts min) -最高溫度(Ts max) -預熱時間(Ts min to Ts max) | 150℃ 200℃ 60~180 秒 |
| 保持時間: -溫度(TL) -時間(tL) | 217℃ 60~150 秒 |
| 峰值溫度(Tp) | 260℃ |
| 降溫 | 最大每秒6℃. |
| 從室溫 25℃ 到峰值溫度時間 | 最多8分鐘 |
| 儲存條件 | 遮光密封 |

推薦的回流方法：紅外光譜，氣相爐，熱空氣爐中，氮氣環境，無鉛焊接。

推薦刷錫厚度最大為0.25mm

產品可以使用行業標準的方法和溶劑清洗。

注1：所有的溫度是在焊接時，在產品上所測量出來的。

注2：如果回流溫度超過推薦參數要求，產品可能無法滿足性能要求。

產品尺寸規格(mm.)

| Model | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. |
| SMD1206R005SF60V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R005SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R010SF60V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R010SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R012SF60V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R012SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R016SF33V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R016SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R016SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R020SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R020SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R020SF48V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R025SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R025SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R025SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R025SF48V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R035SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R035SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R035SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 0.9 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R050SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R050SF13.2V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R050SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R050SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R050SF33V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.50 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R075SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R075SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R075SF24V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R075SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R100SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R100SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R100SF24V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R100SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R110SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R110SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R110SF24V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R110SF30V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R125SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.10 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R125SF12V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.10 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R150SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R150SF13.2V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R150SF16V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R200SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 0.7 | 1.30 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R200SF12V | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R250SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R260SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R300SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |
| SMD1206R350SF | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 |

焊端特性：

焊端材料：鍍銅鍍錫

焊端可焊性：符合EIA規範RS186 -9E和ANSI/J-STD-002類別3 。

建議焊墊佈局(mm.)

注：在此印锡面积条件下，推荐钢网厚度为≧0.12MM(钢网厚度不够要增大刷锡面积）

包裝數量

| Part Number | Quantity | Part Number | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| SMD1206R005.010.012SF | 3500 pcs/reel | SMD1206R100SF | 4500 pcs/reel |
| SMD1206R016.020.025SF | 4500 pcs/reel | SMD1206R100SF16V~30V | 3500 pcs/reel |
| SMD1206R035SF | 4500 pcs/reel | SMD1206R110SF | 4500 pcs/reel |
| SMD1206R035SF16V | 4500 pcs/reel | SMD1206R110SF16V~30V | 3500 pcs/reel |
| SMD1206R035SF24V~30V | 3500 pcs/reel | SMD1206R125SF | 4500 pcs/reel |
| SMD1206R050SF | 4500 pcs/reel | SMD1206R125SF16V | 3500 pcs/reel |
| SMD1206R050SF13.2V~33V | 3500 pcs/reel | SMD1206R150.200.250.260SF | 3500 pcs/reel |
| SMD1206R075SF | 4500 pcs/reel | SMD1206R300.350SF | 3500 pcs/reel |
| SMD1206R075SF16V~30V | 3500 pcs/reel |  |  |

8毫米磁帶，7英寸卷軸每EIA -481- 1

磁帶和卷軸規格(mm)

| 磁帶規格 | EIA 481-1 |
| --- | --- |
| W |  | 8.15 ± 0.3 |
| P0 |  | 4.0 ± 0.10 |
| P1 |  | 4.0 ± 0.10 |
| P2 |  | 2.0 ± 0.05 |
| A0 |  | 1.95 ± 0.10 |
| B0 |  | 3.40 ± 0.10 |
| B1max. |  | 4.35 |
| D0 |  | 1.50 + 0.1, -0 |
| F |  | 3.5 ± 0.05 |
| E1 |  | 1.75 ± 0.10 |
| E2min. |  | 6.25 |
| T |  | 0.6 |
| T1max. |  | 0.1 |
| K0 |  | 1.04 ± 0.1 |
| Leader min. |  | 390 |
| Trailer min. |  | 160 |
| 卷軸規格 |  |
| A max. |  | 178 |
| N min. |  | 60 |
| W1 |  | 9 ± 0.5 |
| W2 |  | 12.6 ± 0.5 |
| 儲存和處理 |
| ‧儲存條件：遮光密封 |
| ‧如果超出儲存條件，產品可能無法滿足規定的性能。 |

產品編號原則

SMD 1206 R 口口口 S F 口口V
                                           特殊電壓等級(可選)

無鉛無鹵

鍍銅錫

保持電流

大容商標

產品尺寸：長度/寬度（單位：1/100英寸）尺寸3216毫米/ 1206英寸

表面貼裝產品

注意事项

PPTC使用注意事项：

·PPTC为热敏元件，对环境温度比较敏感，建议在PPTC周围不要设计热源元件，尽量减少外部热源的影响。

·请在规格书规定的参数下(<10%)使用，超出电压电流规格值，会导致PPTC出现电弧，阻值升高，甚至烧片。

·规格书的电气特性，均是基于在大容指定测试板经过一次回流焊之后的测试；如果客户有二次回流焊或者注塑点胶等其他热工序，会对上述参数有一定程度的衰减，需要验证其适用性。

·PPTC贴片产品是为SMT工艺设计的封装形式，焊接工艺为回流焊；要求客户遵守我们推荐的焊盘布局和回流焊配置文件。不正确的电路板布局或回流配置可能会对PPTC的可焊性性能产生负面影响。焊接工艺可参考大容推荐的回流焊曲线。如果回流焊温度超过推荐的值，PPTC将有可能受到损伤。使用手工焊及波峰焊接PPTC可能会导致产品焊后电阻超出规格。

·某些注塑料、单组份、双组份固化胶粘剂、硅胶、特种润滑理基脂、侵蚀性溶剂、石蜡等污染PPTC材料破坏芯片，需要对注塑料胶料、石蜡等材料牌号以及应用参数（如温度、时间等）进行验证，以确保产品及工艺的匹配性，确认不会影响PPTC性能之后方可使用。PPTC在充电线端应用中，建议使用PP类材料做内膜，禁止使用TPE类与PVC类等材料做内膜。

·PPTC贴装或使用过程中，不建议使用洗板水或其他清洗剂进行清洗。如必须使用，需要验证各类清洗剂、洗板水以及溶剂的适用性，确认不会影响PPTC性能之后方可使用。已知对PPTC有影响的化学药品包括但不仅限于醚类、苯类、酮类以及脂类等较强溶解性、破坏性的有机化合物，清洗后将产品放置于敞开的环境中至少24小时，将残留的溶剂进行充分的挥发。

·装配过程中，避免用暴力砸、挤、压、拉、扭、刺等方式作用PPTC本体，以免引起PPTC 性能衰减。

·PPTC元件是为电路中偶尔出现的过流而设计的，不建议用在连续且持续过流的电路中。

·大容SMD PPTC湿敏等级为2级，为密封包装。客户如在库存中发现有包装破损的，立即将产品隔离处理；使用时如有余料，需恢复之前包装状态，做密封保存，否则会影响产品性能导致焊后电阻越规格。

·产品废弃时，可按照一般电子废弃物处理，具体材料组成可参见MSDS

# Text boxes

t L

60~150 s

ts

Preheat 60~180 s

t 25°C to peak

Time

TL 217

TP 260

25

TP 20~40 S

Ramp-up

Critical Zone

TL to TP

Ramp-down

Tsmax

Tsmin

150

200

C

E

B

A

D

3

1.90士0.1

1.0士0.1

1.0 士0.1

1.9士0.1

P1

W

E2

F

E1

P0

P2

B0

K0

B1

T1

Cover tape

D0

A0

Embossment

T

EIA 磁帶規格

Embossed cavity

Cover tape

Carrier tape

A

W2(measured at hub)

N(hub dia.)

W1(measured at hub)

2

2

2

0

EIA 卷軸規格